 Table 1. Recipe of concrete mixtures

№ recipes	Composition of the concrete mix
	Ravr. Compr.Mpa	ash / g/%	Metall. Slag g/%	bauxite sludge / g/%
1	3.11			337/3
2	3.7			505/4
3	8.32			674/5
4	3.5			842/7
5	3.6			1011/8
6	2.84			944/7
7	2.56			910/7
8	2.73	574/4.4
9	2.3	246/2		337/3
10	4.4	574/4.4
11	2.5	656/5
12	4.5	3370/26
13	2.51	492/4
14	2.8	574/4.4
15	3.45			410/3.2
16	4.54			410,3.2
17	3.9	246/2	798/6
18	2.55	328/2.5	798/6%
19	3.5	328/2.5	640/5
20-15	1.47	107/1.3	1066/13
21	9.74	328/2.5	798//6	246/2
22	3.18		399/3	328/2.5
23	3.23	164/1.3	798/6	164/1.3
24-15	1.6		1020/12	357/4.2
25	4.77	328/2.5	399/3	337/2.5
26	4.33	164/1.2	798/6	337/2.5
27	3.3	337/2.5	798/6	164/1.2
28	9	337/2.5	798/6	505/4
29	10	337/2.5	1596/12
30	3.22	328/.5	798/6	674/5.2
31	4.62	246/2		505/3.2
32	2.3			1685/13
33	9.1	164/1.3		1685/13
34	8.18	164/1.3		2022/16
35	4.37	1011/8
36	1.35	7798/80
37	4.43	337/1.5	798/6	674/5.2
38	4.13	337/2.5	798/6	337/2.5
39	22.3	505/4	1197/9.	337/2.5